7.3   По мере необходимости производить:

- смазку подшипников редуктора;

- смазку направляющих и прочих поверхностей трения;

- замену смазки в редукторе.

7.4   В качестве смазочного материала использовать «Солидол синтетический» ГОСТ 4366 или аналог.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

  - Характерные неисправности и методы их устранения приведены в табл. 3.

# Таблица 3

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ | ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Несовпадение начала и конца реза превышает паспортные данные. | Цепь установлена с пере-косом относительно трубы. | Отрегулировать положение цепи относительно трубы. Один раз переместить машину вокруг трубы. |
| 2. | Не обеспечивается натя- жение цепи. | Неправильно собрана цепь. | Правильно подобрать длину цепи. |
| 3. | Пропуск газа в соедине-ниях и сальниках резака. | Неплотность соединений из-за ослабления гаек или прочих деталей. | Выявить место пропуска. Подтянуть гайки или заменить негодную деталь |
| 4. | Неправильная форма по-догревающего пламени резака. | Засорение канала подогре- вающего пламени резака. | Прочистить канал иглой. |
|  |  | Засорился инжектор. | Вынуть инжектор, продуть рукав и каналы корпуса. Прочистить инжектор и вновь собрать резак. |

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - Переносная машина и ее составные части должны находиться в упаковке, обеспечивающей их сохранность при транспортировке любым видом транспорта и хранении.

  - Условия транспортировки и хранения должны соответствовать группе ОЖ4 по               ГОСТ 15150.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Машина переносная «Орбита-Р» соответствует техническим условиям

ТУ РА 05798267.4177-2005 на ее изготовление и признана годной для эксплуатации.

Срок гарантии машины устанавливается один год со дня ввода ее в эксплуатацию.

Заводской номер________________________________

Дата выпуска____________________________________

Отметка ОТК____________________________________

ООО «Автоген-М»

Республика Армения

г.Ванадзор, ул.Туманяна 8

тел/факс +374 32240079

МАШИНА ПЕРЕНОСНАЯ «ОРБИТА – Р»

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Машина переносная ручная «Орбита-Р» (в дальнейшем «машина») предназначена для кислородной резки только горизонтально расположенных стальных труб в полевых условиях и условиях промышленных предприятий.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Технические параметры и размеры машины приведены в табл. 1.

# Таблица 1

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Диапазон диаметров разрезаемых труб, мм | 3201420 |
| 2. Толщина стенок труб, мм | 575 |
| 3. Несовпадение начала и конца реза при резке по направляющей опоре (бандажу), мм | ±1 |
| 4. Привод перемещения тележки | ручной |
| 5. Наибольший расход газов, м3/ч кислорода пропана природного газа | 12 0,55 1,1 |
| 6. Рабочее давление газов перед резаком, МПа (кг/см2) |  |
| кислорода | 1,2 (12) |
| пропана и природного газа | 0,1 (1,0) |
| 7. Масса нетто, кг, не более: машины в комплекте опоры (бандажа) | 38,8 24,5 |
| 8. Габаритные размеры ходовой части, мм | 620 х 360 х 480 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1   Комплект поставки машины приведен в табл. 2.

# Таблица 2

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- |
| 1. Ходовая часть | 1 шт. |
| 2. Штанга с державками | 1 к-т |
| 3. Резак РМ-2П с соплом №1П и гильзой №1П, рукавами и коллектором | 1 к-т |
| 4. Сопло №2П | 1 шт. |
| 5. Сопло №3П | 1 шт. |
| 6. Цепь приводная | 1 шт. |
| 7. Опора (бандаж) для резки труб Ø320мм1420мм | 1 к-т |
| 8. Звено-замок | 2 шт. |
| 9. Кольцо 013-017-25-2-3 ГОСТ 18829 | 1 шт. |
| 10. Паспорт на машину | 1 экз. |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Машина (см. рис. 1) состоит из следующих частей:

- ходовая тележка (1),

- натяжное устройство (2),

- цепь приводная (3),

- блок резки (4),

- опора (бандаж)(5).

4.2 Ходовая тележка (1) с расположенным на ней ведущим механизмом (1.1) служит для перемещения штанги (4.1) с резаком (4.2) по окружности, перпендикулярно оси трубы.

Движение осуществляется с помощью ручного привода, звездочки (1.2) и приводной крючковой цепи типа ПК-30-600, состоящей из штампованных звеньев.

Цепь разборная и может набираться до требуемой длины в зависимости от диаметра разрезаемой трубы. Рассоединение звеньев цепи производится сдвигом какого-либо из них относительно соседнего. Для облегчения соединения в конструкции машины предусмотрен «звено замок» (рис.2).

4.3  Блок резки (4) состоит из суппорта со штангой (4.1), закрепленного в корпусе тележки. Конструкция суппорта позволяет устанавливать резак под различными углами к плоскости реза, перемещать его относительно штанги, устанавливать резак перпендикулярно к касательной, проходящей через точку начала реза, перемещать и фиксировать резак на различной высоте.

4.4  Система газопитания машины обеспечивает управление подачей рабочих газов на резак. От рампы или баллонов газы подводятся к газовому коллектору (1.3) машины, установленному на тележке. От коллектора рабочие газы по шлангам поступают  к резаку.

1. Ходовая тележка. 1.1. Ведущий механизм. 1.2. Приводная звездочка. 1.3. Коллектор газовый.       1.4. Рукоятка. 2. Натяжное устройство. 3. Цепь приводная. 3.1. Звено цепи.          4. Блок резки.    4.1. Штанга. 5. Опора-бандаж. 6. Колесо.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе с машиной допускается персонал, изучивший настоящую инструкцию и прошедший инструктаж по технике безопасности.

  - При проведении работ по газокислородной резке строго соблюдать «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов».

  - При ремонте и чистке машины подача газа должна быть полностью  отключена.

  - Работа с цепями, не очищенными от консервационной смазки, категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Звено-замок

Рис. 2

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Подсоединить к штуцерам коллектора газовые рукава оборудования газокислородной резки (в комплект машины не входят).

  - Подготовить трубу к резке, для чего необходимо в зоне прохождения машины обеспечить свободное пространство на расстоянии до 600 мм от поверхности трубы в радиальном направлении.

  - Установку машины на трубе производить в следующей последовательности:

- Установить и закрепить на трубе соответствующую опору (бандаж) (5), для чего наложив на   трубу обе половины опоры (бандажа) и вставив крючки стальных замков в отверстия, затнуть шпильки до возможно  более полного прилегания ножек опоры (бандажа) к трубе. При этом необходимо следить за тем, чтобы направляющие торцы накладываемых друг на друга частей опоры (бандажа) совпадали. От точной установки опоры (бандажа) зависит точность резки.

- Установить машину на трубе.

- Накинуть цепь через звездочки, подобрать необходимую длину цепи и замкнуть ее с помощью «звена-замка» (рис.2).

- С помощью натяжного устройства (2) затянуть цепь. По мере убирания слабины цепи выставить цепь перпендикулярно оси разрезаемой трубы, протянув машину 2-3 раза вперед-назад по окружности трубы. Следить за тем, чтобы цепь не оказалась перетянутой.

  - Зажечь подогревающее пламя и отрегулировать его размеры, форму и строение.

  - Подвести резак к поверхности разрезаемого металла и зафиксировать его зажимом.

  - Пустить режущий кислород, произвести резку трубы, равномерно перемещая машину вокруг трубы путем вращения рукоятки (1.4).

  - При резке необходимо следить за правильной формой пламени и постоянством состава подогревающей смеси, постоянством скорости, неизменностью установленного расстояния мундштука резака от разрезаемого металла.

  - При прекращении работы на продолжительное время необходимо прекратить подачу газов от источников питания.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1  Ежедневно перед началом работы внешним осмотром проверить исправность и комплектность элементов машины, надежность их крепления.

7.2 По окончании работы тщательно очистить элементы машины от загрязнений.